影响旋转粘度计测量粘度的因素

旋转粘度计-温度影响

温度改变对高聚物溶液粘度的影响是显著的。高聚物溶液的粘度随温度的升高而降低，其原因是高分子溶液的分散相粒子彼此纠缠形成网状结构的聚集体，温度愈高时，网状结构愈易破坏，故其粘度下降。为了得到好的结果，必须在恒温下进行操作，严格控制温度变化不超过±0.05℃，如温度超过这个变化范围或有较大的改变时，影响测定的精确度，致使在作图时缺乏线性关系。一般说来，测定25℃时高聚物分子量准确度高一些。为了避免温度可能引起的连续变化，所有加入前的溶液和溶剂必须恒温至同一温度。

旋转粘度计-浓度的影响

高分子溶液的粘度和浓度的关系，符合Huggins，Fouss公式的线性关系。即 理论上溶液越稀，更符合无限稀释情况，但溶液太稀，溶剂和溶液的流出时间相差较小，会引来大量的实验误差，而且要考虑高聚物溶液在粘度计壁上的吸附所产生浓度的改变。故溶液的起始浓度太稀不行.如起始浓度过大，侧直线在浓度大处发生向上弯曲，影响线性的外推，从而影响粘度数值。我们做了一系列浓度影响的实验，并求出其相应的特性粘度。

旋转粘度计-陈化时间影响

高聚物溶液即使不受外界因素的影响，其粘度也随时间的延长而改变，从实验结果得知，陈化时间短，粘度较小，误差较大，这可能是由于高聚物还来不及形成网状结构 所致。陈化时间长，粘度也较小，误差也较大，造成粘度下降的原因是聚乙烯醉在溶液中结构发生松解所造成的，实验还表明，尽管溶液粘度有所改变，但是粘度与浓 度的线性关系还比较理想。实验表明陈化时间约在3-4天，结果较为满意。考虑到高聚物溶解速度很慢和陈化的影响，实验前应将溶液配好。

旋转粘度计-消泡剂用量影响

聚乙烯醇水溶液易起泡，给实验操作带来困难，在溶液中加入正丁醇作消泡剂，能起到较好的消泡作用，但是要严格掌握消泡剂的用量，因为正丁醇的粘度比水的粘大三倍多，如加入正丁醇过多，测定结果必然带来较大的误差。

更多详情查看：上海昌吉地质仪器有限公司 www.chem17.com/st10901